工程质量常见问题控制要点审查表2017.11.14

工程名称：

| 编号 | 项目 | 控制内容：按广市建局〔2014〕315号和广区住建〔2013〕291号文件执行，企业有新内容可以增加项目 | 审查 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现 浇 构件 | - 现浇楼板厚度不宜小于110mm，屋面楼板厚度不宜小于120mm，开间小于2.4m的房间不宜小于100mm;配筋形式应采用双层双向配筋；板筋负弯矩区域应设置条形铁马凳支撑； |  |
|  |  | - 泵送砼应采用薄膜覆盖养护； |  |
|  |  | - 不同标号砼构件节点（如柱与梁、剪力墙与梁、楼板与梁交接处）核芯区砼强度必须同高标号砼构件强度；实体质量检测时必须对不同标号砼构件节点核心区部位砼强度作抽查； |  |
|  |  | - 砼标养试件、同条件养护试件必须符合规定要求，工地现场应建立标准养护室或设置标养箱；见证人员必须按规定要求进行试件取样、送检； |  |
|  |  | - 工地现场必须加强预拌砼进场验收，并作好记录。 |  |
| 2 | 砌 体 | ●填充墙构造措施严格按《西南15G701图集》相关规定执行，设计单位应提供构造柱及边框平面布置等详图，或者经设计单位审核认可的二次结构设计图； |  |
|  |  | - 填充墙外沿墙宜采用实心砖或多孔砖砌筑，若采用空心砖砌筑（强度须满足MU5.0）须专项勾缝和满挂钢丝网；严格执行顶砖后塞工序，脚手架洞眼须专项填补； |  |
|  |  | - 楼梯间及人行通道的填充墙，应采用双面钢丝网砂浆面层加强； |  |
|  |  | ●门窗洞口若无构造柱或砼边框，连接固定门窗处宜设置实心砼砌块； |  |
|  |  | ●顶层楼梯包括突出屋顶的墙体应沿墙高每隔500mm设置2∮6通长钢筋加∮4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或∮4点焊网片； |  |
|  |  | ●高层建筑女儿墙不得采用砌体； |  |
|  |  | ●进场烧结页岩砖（实心砖、多孔砖、空心砖）应进行外观尺寸及抗压强度检测以及作石灰石爆裂试验和泛霜试验检测； |  |
|  |  | ●砌体及抹灰砂浆严禁违规使用“石灰王”等塑化剂； |  |
|  |  | ●二次结构工程应先作样板间检查，通过后再全面实施。 |  |
| 3 | 装饰装修 | ●门窗安装须采用后塞式安装； |  |
|  |  | ●铝合金门窗型材厚度不得低于1.2mm，塑钢钢衬厚度不得低于1.4mm； |  |
|  |  | ●安装固定片离门窗端不得大于180mm,中间不得大于600mm，不得用射钉固定，且不能固定于灰缝处； |  |
|  |  | ●外窗及阳台护栏安装宜采用预埋锚件或化学螺栓固定，严禁采用膨胀螺栓固定； |  |
|  |  | ●混凝土构件部位抹灰前应先进行甩浆处理； |  |
|  |  | ●门窗及护栏安装及抹灰工程须先做样板检查。 |  |
| 4 | 屋 面 | - 屋面分隔缝宜沿横墙开间布置，分隔缝纵横间距不宜大于6m，沿女儿墙及其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝； |  |
|  |  | - 屋面有保温层的时候留设的排气孔道应与分隔缝位置一致。 |  |
| 5 | 防 水 | ●厨厕等有水间应设混凝土翻边并按规范要求与楼板整浇； |  |
|  |  | ●屋面及有水间应按规范进行试水实验； |  |
|  |  | ●卷材类防水材料进场须进行复试检测。 |  |
| 6 | 电 气 | ●对进场电线电缆等主要电气元件须进行复试检测。 |  |
| 7 | 保 温 节 能 | ●建筑节能保温工程应在总包单位统一管理下由专业资质施工单位施工，在施工前施工单位应编制专项施工方案，并经监理（建设）单位批准，报送质监站审查。进场原材料须经见证取样送检，构造隐蔽验收须通知监督组，节能专项验收须通知区节能办； |  |
|  |  | ●外墙节能保温应采用板材类保温材料； |  |
|  |  | ●节能保温工程须先作样板检查； |  |
|  |  | ●设计、施工、检测、验收必须严格按照现行规范执行，无准确完全对应规范的，必须进行专家评审。 |  |
| 8 | 基桩 | ●旋挖桩：应按广市建局〔2014〕315号文件执行，否则，必须先申报，同意后方能实施。旋挖桩应进行以下检测； （1）桩身完整性检测：对直径d≥800旋挖桩，应采用低应变法与声波透射法综合进行，全数基桩进行低应变法检测，并抽取不少于总桩数的10%，且不少于10根桩预埋声测管进行声波透射法检测； （2）单桩竖向承载力检查：设计等级为甲级和乙级的的桩基，应选取总桩数的1%且不少于3根桩进行单桩竖向承载力静载荷实验；设计等级为丙级的桩基，单桩竖向承载力检测可采用高应变动力检测方法评定，抽检总桩数不少于总桩数5%，且不应少于5根； （3）当以中等风化或微风化岩石为桩端持力层的端承型大直径桩，沉渣厚度和岩石单轴抗压强度可采用钻芯法测定，钻芯抽检数量不少于总桩数10%，且数少于10根。 |  |
|  |  | ●人工挖孔桩应进行以下检测： （1）桩身完整性检测：采用低应变法检测桩身完整性时，当一桩一孔时应全数检测；使用声波透射法或钻芯法检测桩身完整性时，抽检数量不少于总桩数10%且数少于5根； （2）单桩竖向承载力检测，对设计等级为甲级和乙级的桩基础，抽取总桩数的1%且不少于3根进行单桩竖向承载力静载荷试验，当不具备条件时，可抽取总桩数的2%且不少于6根桩在桩底平面处进行岩基载荷试验；对设计等级为丙级的桩基础，抽取总桩数的1%且不少于3根在桩底平面处进行岩基载荷试验，或在桩低抽取总孔数的5%且不少于6个孔钻取岩样进行单轴抗压强度试验。 |  |
| 9 | 沉降变形观测 | ●对下列建筑在施工和使用期间应委托有资质机构进行变形测量： （1）对地基基础设计等级为甲级的建筑； （2）复合地基或软弱地基上的设计等级为乙级的建筑； （3）加层、扩建的建筑； （4）受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等因素变化影响的建筑。 |  |
| 施工 单位 自查 情况 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |
| 见证报告确认 |  | 确认见证取样报告 份 见证人： 确认质量常见问题治理符合要求 项 年 月 日 |  |
| 监理 单位 审查 意见 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |
| 监 督 组 意 见 |  | 监督负责人： 年 月 日 |  |

注：该表自查情况应由项目经理填写、总监审查签字，并作为工程质量常见问题专项审查、验收依据之一。